| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | -----------------------------------密封线内不要写题---------------------------- |
| --- | --- |

2016年攻读硕士学位研究生入学考试试题 科目名称：材料工程基础 （□A卷B卷）科目代码：808 考试时间：3小时 满分150分

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、名词解释（共5小题，每小题5分，共25分） 1、位错 2、偏析 3、热加工 4、再结晶 5、淬透性 二、填空题简答题（共10小题，每小题3分，共30分） - 常压下，三元合金中最多可以有_______相共存。 A、单相 B、二相 C、三相 D、四相 - 冷变形金属发生再结晶后，下列哪种说法不正确的是_______ 。 A、晶粒长大 B、生成新的等轴晶 C、晶体结构发生改变 D、加工硬化消失 - 铁素体是 _______ 。 A、碳在γ－Fe 中的间隙固溶体 B、碳在α－Fe中的间隙固溶体 C、碳在α－Fe 中的置换固溶体 D、碳在γ－Fe 中的置换固溶体 - 若合金元素能使 C曲线左移，钢的淬透性将 _______ 。 A、降低 B、不改变 C、提高 D、不确定 - 为了消除高碳钢中的网状二次渗碳体，应采用_______ 。 A、完全退火 B、球化退火 C、扩散退火 D、正火 - 不可热处理强化的钢是_______ 。 A、铁素体不锈钢 B、高速钢 C、模具钢 D、滚动轴承钢 7. 下列哪个符号常被用于表示材料疲劳强度_______ 。 A、δ B、Ψ C、σ－１ D、σＰ 8．一定温度下由一定成分固相同时生成两个成分固定固相的反应称为_______ 。 A、共晶反应 B、 共析反应 C、 包晶反应 D、 匀晶反应 9. 凝固时采用_______可以有效降低晶粒尺寸。 A、固溶处理 B、变质处理 C、球化处理 D、时效处理 10. 影响高分子材料性能的主要是_______。 A、氢键 B、离子键 C、共价键 D、分子键 三、简答题（5小题，共55分） 1、有观点认为，21世纪是碳材料时代。请谈谈你的感想（10分）。 2、请给出机加工用铣刀的设计方案（材料及热处理工艺），并分析原因（15分）。 3、材料的四大要素是什么？叙述材料四大要素之间的关系。（8分） 4、请为下表中的零件选用合适的材料，并说明牌号含义（12分）。 5、金属材料的主要强化方式有哪些？（10分） 四、综合题（共2小题，每小题20分，共40分） 1、分析45钢（含碳量0.45%）从奥氏体状态开始冷却的平衡结晶过程，画出室温下显微组织形貌，并计算室温下的组织组成物的相对含量（20分）。 2、拉制钢丝的过程如下图所示，请解释钢丝冷拉后和加热后的组织与性能变化，并说明加热炉的作用。（钢丝的原始组织为多边形等轴晶粒）（20分）。

| 名称 | 候选材料 | 选用材料 | 牌号含义 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滚动轴承 | GCr15, 1Cr13, QT600-2 |  |  |  |
| 变速箱齿轮 | Cr12, 20CrMnTi, 60Si2Mn |  |  |  |
| 桥梁 | CrWMn, Q345, 08F |  |  |  |
| 汽车板簧 | 45, 60Si2Mn, T10 |  |  |  |